VBC HYDRO BHW- 46

VBC HYDRO BHW-46 – được sản xuất dựa trên dầu khoáng tinh khiết cao, phụ gia, chất chống mài mòn - đặc biệt được sản xuất để cung cấp cho ngành công nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt. BHW-46 có tính tách nước tốt và chống gỉ hiệu quả.

1. 	CHARACTERISTICS

 Thành phần chính của BHW-46 là dầu khoáng góc parafin, phụ gia chống mài mòn, kháng bọt và phụ gia chống nhũ hóa.

 Dạng lỏng dầu thủy lực được dùng trong hệ thống cao áp, turbines vì có tính kháng gỉ và kháng oxy hóa tuyệt vời.

 Tính tương thích BHW-46 tương thích với tất cả các kim loại, chất dẻo và với một số loại dầu kháng khác mà không có bất kỳ phản ứng hóa học nào.

2. ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

| Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Kết quả kiểm nghiệm | Phương pháp kiểm nghiệm |
| --- | --- | --- |
| Ngoại quang, màu sắc | Trong suốt không màu | Thông thường |
| Tỷ trọng (15/4OC) | 0.864 | ASTM D 1298 |
| Độ nhớt động học (40OC, cSt) | 46 | ASTM D 445 |
| Độ nhớt động học (100OC, cSt) | 8.2 | ASTM D 445 |
| Chỉ số độ nhớt | 153 | ASTM D 2270 |
| Độ ăn mòn tấm đồng(100OC, 3hrs) | 1 | ASTM D 130 |
| Nhiệt độ đông đặc (OC) | -15 | ASTM D 97 |

Thời hạn hiệu lực : 12 tháng kể từ ngày sản xuất ở trạng thái kín, 0 đến 40 ℃

Thông tin an toàn: Tham khảo MSDS của chúng tôi để biết thông tin an toàn